Приложение 1.

### Дополнительные технические сведения для учащихся

Глубина резания (t) при точении – это толщина снимаемого слоя материала за один проход резца:     t=D-d  (Рисунок 1)

2

Рисунок 1.

Способы установки глубины резания: обтачивание цилиндрических  поверхностей обычно производят в 2 приёма – сначала снимают большую часть припуска (черновое точение), а затем – оставшуюся часть (чистовое точение). Для получения детали заданного диаметра при черновом обтачивании с учётом припуска на чистовое точение необходимо установить резец на соответствующую глубину резания. При этом следует иметь в виду, что после одного прохода резца радиус заготовки уменьшается на глубину резания, а диаметр соответственно – на удвоенную глубину резания.

Установку глубины резания производят способом пробных стружек или с помощью лимба поперечной подачи.

Способ пробных стружек заключается в следующем:

- Включают шпиндель станка.

- Вращением вручную маховика продольной подачи и рукоятки винта поперечной подачи резец подводят к заготовке так, чтобы его вершина коснулась поверхности около самого торца.

- Установив момент касания, резец отводят вправо от заготовки и рукояткой поперечной подачи устанавливают глубину резания на глаз.

- Затем ручной продольной подачей обтачивают заготовку на длине 3-5 мм (пробная стружка) и возвращают резец вправо.

- Останавливают станок и измеряют диаметр обработанной поверхности. Если диаметр получился больше требуемого, то снова снимают пробную стружку и измеряют деталь. Эти операции повторяют до тех пор, пока не получат заданный размер.

- После этого начинают обработку заготовки, используя механическую подачу. В таком же порядке производят чистовое обтачивание.

С помощью лимба поперечной подачи:

Лимб представляет собой втулку или кольцо, по окружности которого нанесены деления. Деления отсчитываются по риске, находящейся на неподвижной втулке

( Рисунок 2).

Рисунок 2.

Принцип устройства лимба прост. При полном обороте рукоятки винта поперечные салазки перемещаются на величину шага этого винта. Предположим, что лимб разделён на 100 равных частей, а винт поперечной подачи имеет резьбу с шагом 5 мм. За один оборот рукоятки винта, т.е. на 100 делений лимба, резец переместится в поперечном направлении на 5 мм. Если рукоятку повернуть только на одно деление, то перемещения резца составит 5: 100= 0,05 мм. Эту величину называют ценой деления лимба.

Устанавливая резец на определённую глубину резания с помощью лимба поперечной подачи нужно учитывать зазор между винтом и гайкой (люфт винта).

Если данное обстоятельство упустить, то величина перемещения резца не будет соответствовать заданной по лимбу. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать следующие правила:

- Всегда подводить требуемые деления лимба к риске правым вращением рукоятки винта.

- Ошибочный поворот рукоятки винта больше требуемого можно исправить полным оборотом рукоятки в обратную сторону.

- Снова вращать её вправо до совпадения расчётного деления лимба с риской.

При установке глубины резания с помощью лимба  так же следует делать пробные измерения, но в целом установка резца производится значительно быстрее и точнее.