Приложение2

Сплавы Вещество ρ, г/см3 α, 10–6 К–1 λ, Вт/(м∙К) Бронзы (Cu, Zn, Sn, Al) 8,7–8,9 16–20 200 Дюралюминий (Al, Cu) 2,8 27 186 Инвар (Fe, Ni, C) 8,0 ~1 11 Константан (Cu, Ni) 8,8 15–17 21–22 Латунь (Cu, Zn) 8,4–8,7 17–20 80–180 Менганин (Cu, Mn, Ni) 8,5 16 – Платино-иридиевый сплав (Pt, Ir) 21–62 8,7 – Стали 7,5–7,9 10–13 ~40 Дерево (сухое) Бальза (пробковое) 0,11–0,14 – 0,04 Бамбук 0,31–0,40 – 0,14–0,17 Бук 0,7–0,9 2,57 – Береза 0,5–0,7 – 0,117 Дуб 0,6–0,9 4,92 0,171 Кедр 0,49–0,57 – 0,08–0,09 Клен 0,62–0,75 6,38 0,12–0,13 Сосна 0,37–0,60 5,41 0,08–0,11 Тополь 0,35–0,5 – 0,1 Ясень 0,65–0,85 9,51 0,12–0,14 Минералы Алмаз 3,01–3,52 1,5 628 Асбест 2,0–2,8 – 0,1 Базальт 2,4–3,1 – 2,177 Гипс 1–2,3 – 0,18–1,05 Глина 1,8–2,6 8,1 1,05–1,26 Гранит 2,34–2,76 8,3 2,7–3,3 Кварц (плав.) 2,65 1,46 – Мел 1,9–2,8 – 1,1 Мрамор 2,6–2,84 3–15 2,7–3 Слюда 2,6–3,2 – – Другие вещества Картон 0,69 – 0,21 Кирпич 1,4–2,2 3–9 1–1,3 Лед 0,913 – – Парафин 0,87–0,91 – 2,5 Плексиглас 1,16–1,20 92–130 0,17–0,18 Пробка 0,22–0,26 – – Резина 1,1 220 0,146 Стекло обыкн. 2,4–2,8 6 0,7–1,13 Стекло флинт 3,9–5,9 7–8 0,84 Фарфор 2,3–2,5 2,5–6 1,05 Эбонит 1,15 84,2 0,17 Янтарь 1,1 57 –

Вещество Формула ρ, кг/м3 tпл, °C tкип, °C tкр, °C Pкр, атм c, Дж/(г∙К) q, Дж/г r, Дж/г β, 10–5 К–1 Анилин C6H7N 102 (15°) –6 184 426 52,4 2,156 87,5 458,9 85 Ацетон C3H6O 792 –95 56,5 235 47,0 2,18 82,0 521,2 143 Бензол C6H6 897 +5,5 80,1 290,5 50,1 1,72 126 394,4 122 Вода H2O 998,2 0,0 100,00 374 218 4,14 334 2259 21 Глицерин C3H8O3 1260 +20 290 – – 2,43 176 – 47 Метиловый спирт CH4O 792,8 –93,9 61,1 240 78,7 2,39 68,7 1102 119 Нитробензол C6H5O2N 1173,2 (25°) +5,9 210,9 – – 1,419 – – – Сероуглерод CS2 1293 –111 46,3 275,0 77,0 1,00 – 356 – Спирт этиловый C2H6O 789,3 –117 78,5 243,5 63,1 2,51 108 855 108 Толуол C7H8 867 –95,0 110,6 320,6 41,6 1,616 (0°) – 364 107 Углерод четыреххлористый CCl4 1595 –23 76,7 283,1 45,0 – 16,2 195,1 122 Уксусная кислота C2H4O2 1049 +16,7 118 321,6 57,2 260 (1–8°) 187 405,3 107 Фенол C6H6O 1073 +40,1 181,7 419 60,5 – 123 495,3 – Хлороформ CHCl3 1498,5 (15°) –63,5 61 260 54,9 0,96 197 243 – Эфир этиловый C4H10O 714 –116 34,5 193,8 35,5 2,34 98,4 355 163