Конспект урока для учащихся

По химическому составу стали подразделяют на углеродистые и легированные. В углеродистой – 0.4…2% углерода. Углерод повышает твердость стали, но увеличивает ее хрупкость и снижает пластичность.

Обозначение: Cm 0, Cm 1 и т.д. до Cm 7. Чем больше цифра, тем больше углерода.

Стали, в которых есть легирующие элементы (хром, никель, вольфрам и т.д.) называют легированными.

Х-хром, В-Вольфрам, Н-никель, Г-марганец и т.д. Сталь 40ХН – 0.4%углерода, 1%хрома, 1%никеля.

Процесс нагревания стали до определенной t, выдержке при этой t и последующем охлаждении называют термической обработкой. Закалка, отпуск, отжиг.

Закалка – нагрев стали до 800˚С, выдержка и быстрое охлаждение в воде или масле (повышенная твердость).

Отпуск – для снятия хрупкости. Нагрев до 400˚С..500˚С с последующим охлаждением на воздухе (повышенная пластичность, что улучшает ее обрабатываемость).

Отжиг – нагрев, и медленное охлаждение вместе с печью. После отжига сталь становится мягче.

Техника безопасности. Конспектирование по учебнику.