Приложение № 1.

Карточка № 1

Укажите сварные соединения:

- Стыковые, листов разной толщины.

- Стыковые.

- Нахлесточные.

Карточка № 2

Укажите, что является определяющим при выборе диаметра электрода?

- Сила сварочного тока.

- Толщина металла.

- Напряжение.

- Скорость сварки.

Карточка № 3

Какова величина длины сварочной дуги должна быть при сварке стыков в нижнем положении диаметром электрода 4 мм?

1). 1 – 3 мм.      2). 4 – 5 мм.      3). 3 – 8 мм.      4).  6 – 9 мм.        5).  2 – 7 мм.

Карточка № 4

Почему необходимо выполнять сварку короткими  участками (30-60 мм)?

- Для снижения напряжений в металле шва.

- Для получения качественного шва.

Карточка № 5

Какими основными параметрами задается режим ручной сварки?

- Величина сварочного тока, диаметр электрода, напряжение.

2.   Толщина металла, величина сварочного тока, напряжение, величина поперечных колебаний

конца электрода.

- Величина, род и полярность сварочного тока, диаметр электрода, толщина металла,

напряжение, скорость сварки, величина поперечных колебаний конца электрода.

Карточка № 6

Какой параметр сварки регулируется с помощью  балластного реостата?

- Сила сварочного тока.

- Напряжение на дуге.

- Сила сварочного тока, напряжение на дуге и полярность.

- Сила сварочного тока и полярность его.

Карточка № 7

Каким должен быть диаметр сварочной проволоки при выполнении сварки пластин толщиной металла 5 – 8 мм в нижнем положении?

1). 1,8 – 2 мм.       2).   1,6 – 1,8 мм.      3). 0,8 – 1 мм.      4). 1,4 – 1,6 мм.     5). 1,0 – 1,2 мм.

Карточка № 8

- Отчего зависит положение электрода?

- Укажите, какие бывают положения швов?

- нижнее;

- наклонное;

- вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости;

- потолочное.