Приложение № 3

Подготовка стыкового соединения без разделки кромок к сварке.

Односторонние стыковые швы без скоса кромок выполняют покрытыми электродами диаметром, равным толщине свариваемых листов, если она не превышает 4 мм.

Подготовка материалов.

- Выбираем заготовки пластин из углеродистой стали, размером 4x100x300 мм. без разделки кромок..

- Проволочной щеткой зачищаем кромки пластин от ржавчины и окалины до металлического блеска, сметаем опилки и пыль волосяной щеткой и .ветошью.

- Определяем диаметр электрода и силу сварочного тока по таблице. Вначале определяют диаметр электрода, в зависимости от которого назначают силу сварочного тока. Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемых элементов, типа сварного соединения. (см. табл. «Режимы ручной  дуговой сварки стыковых соединений без скоса кромок»).

Режимы ручной дуговой сварки стыковых соединений без скоса кромок.

| Толщина металла, мм | Шов | Зазор, мм | Диаметр электрода, мм | Сила сварочного тока, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - 4 | односторонний | 1,0 | 3 - 4 | 180 |
| 5 - 6 | двухсторонний | 1,0 – 1,5 | 4 - 5 | 220 |
| 7 - 8 | двухсторонний | 1,5 – 2.0 | 5 | 160 |
| 10 | двухсторонний | 2.0 | 6 | 330 |

- Устанавливаем выбранное значение сварочного тока.

- Закрепляем электрод в зажиме электродержателя.