ПОДЗОРОВА Е.И.

Идентификатор 218-709-404

Допускаемые дефекты внешнего вида плит подвесного потолка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дефекты плит | Норма дефектов |
| 1 | Около лицевой стороны углов, ребер | Не допускаются |
| 2 | Трещины | Допускаются фактурные трещины шириной 5 мм, глубиной 4 мм |
| 3 | Жировые пятна | Не допускаются |

Величина допускаемых отклонений плит подвесного потолка

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование размера | Величина допускаемых отклонений, мм |
| Длина | ±0 ,4 |
| Ширина | ±0 ,4 |
| Толщина | ±0 ,3 |
| Разность длин диагоналей | 0,6 |
| Отклонение лицевой поверхности от плоскости | 0,5 |