Словарь понятий и терминов  по теме «Чугун и сталь»

Доменное производство – отрасль черной металлургии, производящая чугун из железной руды или железорудных концентратов в доменных печах

Легирование – в металлургии – добавление к металлам некоторых так называемых легирующих элементов с целью получения сплавов с определенными свойствами, чаще всего более устойчивых к коррозии, тугоплавких и твердых. Полученные сплавы называются легированными. Для легирования стали в нее добавляют ванадий, вольфрам, молибден, хром и никель и другие металлы.

Просечное железо – листовое железо

Чугун – сплав на основе железа с примесью углерода от 2 до 4%. Чугун, предназначенный для выплавки стали, называют передельным чугуном, чугун, используемый для изготовления деталей машин или других изделий – литейным. В зависимости от структуры различают серый чугун (примесь углерода в виде кристаллов графита), белый чугун (углерод входит в состав карбида) железа и ковкий чугун.

Шихта – смесь исходного сырья и специальных добавок в определённом соотношении, подготовленная для переработки на предприятиях металлургической и силикатной промышленности. Например, в производстве чугуна  в состав шихт входят железорудный концентрат, кокс и флюсы

Шлаки – спекшиеся в виде стекловидной массы отходы металлургии (сплав пустой породы с флюсами) или сплавленная в куски зола после сгорания угля. Применяют в строительстве, используют как удобрение

Хладноломкость – хрупкость металлов и сплавов при обыкновенной и низкой температурах. В стали, например, возникает при повышенном (более 0,3%) содержании в ней фосфора

Флюсы, в химической технологии – материалы (CaCO3, CaF2, Na3[AlF6] и др.), вводимые в шихту при получении металлов методами пирометаллургии с целью образования шлаков определённого состава, уменьшения температуры плавления шихты, защиты расплавленного металла от агрессивной газовой среды. Применяются при выплавке чугуна, получения алюминия и т.д.

Флотация - способ разделения суспензий, основанный на различной смачиваемости отдельных твёрдых компонентов смеси водой. Применяется для обогащения полезных ископаемых. При этом в воду с измельчёнными частицами руды добавляют реагенты – пенообразователи (флотореагенты). Через смесь пропускают воздух, образуется пена. К пузырькам пены изнутри прилипают частицы руды (не смачивающиеся водой) и вместе с пеной собираются на поверхности. Пустая порода (обычно хорошо смачивается водой) остаётся на дне установки

Ферросплавы - сплавы железа с другими элементами (хром, марганец, кремний, титан и др.), применяемые для получения различных видов стали высокого качества

Травление в химии – специальное химическое воздействие на поверхность твёрдых материалов с различными целями: удаление оксидной плёнки на металлах (проводится кислотами или особыми растворами); нанесение рисунка или надписи на стекле (осуществляют плавиковой кислотой) и других материалах; пассивирование поверхности с целью повышения химической стойкости и прочности изделий; изучение свойств поверхности исследуемых материалов и т.д.

Сажа – продукт неполного сгорания топлива, состоит главным образом из углерода (не менее 90%). Применяется как наполнитель в производстве резины; в качестве пигмента при изготовлении черных красок.

Сплавы – однородные системы, состоящие из двух или нескольких металлов (могут содержать также и неметаллы). Сплавы обладают свойствами, характерными для металлов: электропроводимостью, теплопроводностью, пластичностью и металлическим блеском.

Сталь – сплав железа, содержащий менее 2% углерода. Могут содержать другие  специальные добавки, чаще всего металлы, которые называют легирующими элементами

Сырье в химической технологии – руды и материалы, из которых путем химической переработки получают конечный продукт данного производства. Например, одним из видов сырья для получения чугуна является железная руда. Природное сырье при этом обычно подвергают обогащению

Обжиг в химической технологии – высокотермическая обработка сырья или промежуточных продуктов производства. В результате обжига в зависимости от материала и условий происходят процессы окисления (сжигание), декарбонизация, удаление кристаллизационной воды, спекание основных компонентов сырья с добавками и др.

Обогащение сырья – первичная переработка природного сырья (полезных ископаемых), в результате которой получают концентрат (продукт с повышенным содержанием основного компонента) и отходы пустой породы. Производится обогащение сырья на обогатительных фабриках с использованием таких методов, как просев, флотация, магнитное разделение.

Окалина – продукт окисления, образующийся на поверхности чугуна, стали других сплавов при их сильном нагревании или термической обработке на воздухе или в газовой среде, содержащей кислород. Окалина состоит главным образом из оксидов железа и других элементов, входящих в состав сплава.

Оксидирование – получение на поверхности металла или сплава плотной оксидной пленки, предохраняющей изделие от коррозии или придающей изделию декоративный вид

Патина – серовато –зеленый слой основных солей меди, которых образуются на поверхности предметов из меди или содержащих медь сплавов (бронзы, латуни и др.) в результате коррозии во влажных условиях в присутствии  углекислого газа, сернистого ангидрида или на морском побережье

Пассивирование металлов – обработка металлов или металлических изделий, в результате которой увеличивается их коррозиционная стойкость. Чаще всего в основе пассивирования металлов лежит образование на поверхности металлов оксидной пленки, получаемой при воздействии на металл различными окислителями (в том числе кислородом, азотной кислотой и др.), которые называются пассиваторами

Рудничный газ – газы, выделяющиеся из массива горных пород, состоящие в основном из метана и других газообразных углеводородов с примесями углекислого  и угарного газов, соединений серы и др., которые образуют с воздухом угольных шахт и рудников взрывчатые смеси. Рудничный газ является причиной многих пожаров и аварий в шахтах и рудниках