Свойства тканей                                                                   Приложение 1

| Свойства | Ткани |
| --- | --- |
|  | хлопчатобумажные | льняные | шерстяные | шелковые |
| Физико- механические: |  |  |  |  |
| прочность | Менее прочные, чем льняные | Прочные | Менее прочные, чем хлопчатобумажные | Высокая |
| сминаемость | Сминаемы | Сильносминаемы | Малосминаемы | Малосминаемы |
| драпируемость | — | — | Средняя | Высокая |
| Гигиенические: |  |  |  |  |
| гигроскопич- ность | Высокая | Более гигроскопичны, чем хлопчатобумажные | Высокая | Высокая |
| теплозащитность | Средняя | Слабая | Высокая | Более теплозащитные, чем хлопчатобумажные |
| пылеемкость | Малая | Малая | Большая | Малая |
| Техноло- гические: |  |  |  |  |
| осыпаемость | Слабая | Средняя | Средняя | Значительная |
| усадка | Значительная | Значительная | Значительная | Значительная |
| раздвижка нитей в швах | — | — | Средняя | Значительная |
| прорубаемость | — | — | — | — |